| для водопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, мм. | SDR 41 (0,40МПа) |  |  | SDR 33 (0,50МПа) |  |  | SDR 26 (0,63МПа) |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 | - | - | - | 2,8 | 0,79 | 99,25 | 3,5 | 0,982 | 122,75 |
| 110 | 2,7 | 0,946 | 118,25 | 3,4 | 1,18 | 147,5 | 4,2 | 1,44 | 180 |
| 125 | 3,1 | 1,24 | 155 | 3,9 | 1,52 | 190 | 4,8 | 1,87 | 233,75 |
| 140 | 3,5 | 1,55 | 193,75 | 4,3 | 1,90 | 237,5 | 5,4 | 2,35 | 293,75 |
| 160 | 4 | 2,01 | 251,25 | 4,9 | 2,45 | 306,25 | 6,2 | 3,08 | 385 |
| 180 | 4,4 | 2,5 | 312,5 | 5,5 | 3,10 | 387,5 | 6,9 | 3,85 | 481,25 |
| 200 | 4,9 | 3,09 | 386,25 | 6,2 | 3,88 | 485 | 7,7 | 4,77 | 596,25 |
| 225 | 5,5 | 3,91 | 488,75 | 6,9 | 4,83 | 603,75 | 8,6 | 5,98 | 747,5 |
| 250 | 6,2 | 4,89 | 611,25 | 7,7 | 5,99 | 748,75 | 9,6 | 7,43 | 928,75 |
| 280 | 6,9 | 6,09 | 761,25 | 8,6 | 7,49 | 936,25 | 10,7 | 9,29 | 1161,25 |
| 315 | 7,7 | 7,63 | 953,75 | 9,7 | 9,49 | 1186,25 | 12,1 | 11,8 | 1475 |
| 355 | 8,7 | 9,74 | 1217,5 | 10,9 | 11,98 | 1497,5 | 13,6 | 14,9 | 1862,5 |
| 400 | 9,8 | 12,3 | 1537,5 | 12,3 | 15,33 | 1916,25 | 15,3 | 18,9 | 2362,5 |
| 450 | 11 | 15,6 | 1950 | 13,8 | 19,29 | 2411,25 | 17,2 | 23,9 | 2987,5 |
| 500 | 12,3 | 19,3 | 2412,5 | 15,3 | 23,75 | 2968,75 | 19,1 | 29,5 | 3687,5 |
| 560 | 13,7 | 24,1 | 3012,5 | 17,2 | 29,84 | 3730 | 21,4 | 37,1 | 4637,5 |
| 630 | 15,4 | 30,5 | 3812,5 | 19,3 | 37,66 | 4707,5 | 24,1 | 47 | 5875 |
| Диаметр труб мм. | SDR 21 (0,80МПа) |  |  | SDR 17,6 (0,95МПа) |  |  | SDR 17 (1,0МПа) |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 | 4,3 | 1,19 | 148,75 | 5,1 | 1,42 | 177,5 | 5,4 | 1,48 | 185 |
| 110 | 5,3 | 1,78 | 222,5 | 6,3 | 2,09 | 261,25 | 6,6 | 2,19 | 273,75 |
| 125 | 6 | 2,29 | 286,25 | 7,1 | 2,69 | 336,25 | 7,4 | 2,81 | 351,25 |
| 140 | 6,7 | 2,89 | 361,25 | 8 | 3,39 | 423,75 | 8,3 | 3,52 | 440 |
| 160 | 7,7 | 3,77 | 471,25 | 9,1 | 4,41 | 551,25 | 9,5 | 4,6 | 575 |
| 180 | 8,6 | 4,73 | 591,25 | 10,2 | 5,57 | 696,25 | 10,7 | 5,83 | 728,75 |
| 200 | 9,6 | 5,88 | 735 | 11,4 | 6,92 | 865 | 11,9 | 7,18 | 897,5 |
| 225 | 10,8 | 7,45 | 931,25 | 12,8 | 8,74 | 1092,5 | 13,4 | 9,12 | 1140 |
| 250 | 11,9 | 9,1 | 1137,5 | 14,2 | 10,8 | 1350 | 14,8 | 11,2 | 1400 |
| 280 | 13,4 | 11,5 | 1437,5 | 15,9 | 13,5 | 1687,5 | 16,6 | 14 | 1750 |
| 315 | 15 | 14,5 | 1812,5 | 17,9 | 17,1 | 2137,5 | 18,7 | 17,8 | 2225 |
| 355 | 16,9 | 18,4 | 2300 | 20,1 | 21,6 | 2700 | 21,1 | 22,6 | 2825 |
| 400 | 19,1 | 23,4 | 2925 | 22,7 | 27,5 | 3437,5 | 23,7 | 28,6 | 3575 |
| 450 | 21,5 | 29,6 | 3700 | 25,5 | 34,8 | 4350 | 26,7 | 36,3 | 4537,5 |
| 500 | 23,9 | 36,5 | 4562,5 | 28,3 | 42,9 | 5362,5 | 29,7 | 44,8 | 5600 |
| 560 | 26,7 | 45,8 | 5725 | 31,7 | 53,7 | 6712,5 | 33,2 | 56,1 | 7012,5 |
| 630 | 30 | 57,8 | 7225 | 35,7 | 68,1 | 8512,5 | 37,4 | 71,2 | 8900 |
| Диаметр труб мм. | SDR 13,6 (1,25МПа) |  |  | SDR 11 (1,60МПа) |  |  | SDR 9 (2,00МПа) |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 | 6,7 | 1,8 | 225 | 8,2 | 2,15 | 268,75 | 10,1 | 2,59 | 323,75 |
| 110 | 8,1 | 2,66 | 332,5 | 10 | 3,2 | 400 | 12,3 | 3,84 | 480 |
| 125 | 9,2 | 3,42 | 427,5 | 11,4 | 4,16 | 520 | 14 | 4,96 | 620 |
| 140 | 10,3 | 4,29 | 536,25 | 12,7 | 5,19 | 648,75 | 15,7 | 6,24 | 780 |
| 160 | 11,8 | 5,61 | 701,25 | 14,6 | 6,79 | 848,75 | 17,9 | 8,13 | 1016,25 |
| 180 | 13,3 | 7,1 | 887,5 | 16,4 | 8,59 | 1073,75 | 20,1 | 10,3 | 1287,5 |
| 200 | 14,7 | 8,75 | 1093,75 | 18,2 | 10,6 | 1325 | 22,4 | 12,7 | 1587,5 |
| 225 | 16,6 | 11,1 | 1387,5 | 20,5 | 13,4 | 1675 | 25,2 | 16,1 | 2012,5 |
| 250 | 18,4 | 13,7 | 1712,5 | 22,7 | 16,5 | 2062,5 | 27,9 | 19,8 | 2475 |
| 280 | 20,6 | 17,1 | 2137,5 | 25,4 | 20,7 | 2587,5 | 31,3 | 24,9 | 3112,5 |
| 315 | 23,2 | 21,7 | 2712,5 | 28,6 | 26,2 | 3275 | 35,2 | 31,5 | 3937,5 |
| 355 | 26,1 | 27,5 | 3437,5 | 32,2 | 33,3 | 4162,5 | 39,7 | 40 | 5000 |
| 400 | 29,4 | 34,9 | 4362,5 | 36,3 | 42,3 | 5287,5 | 44,7 | 50,7 | 6337,5 |
| 450 | 33,1 | 44,2 | 5525 | 40,9 | 53,6 | 6700 | 50,3 | 64,2 | 8025 |
| 500 | 36,8 | 54,7 | 6837,5 | 45,4 | 66,1 | 8262,5 | 55,8 | 79,2 | 9900 |
| 560 | 41,2 | 68,5 | 8562,5 | 50,8 | 82,8 | 10350 | 62,5 | - | - |
| 630 | 46,3 | 86,6 | 10825 | 57,2 | 104,8 | 13100 | 70,3 | - | - |
| Диаметр труб мм. | SDR 7,4 (2,25МПа) |  |  | SDR 6 (2,50МПа) |  |  |  |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |  |  |  |
| 90 | 12,3 | 3,05 | 381,25 | 15 | 3,58 | 447,5 |  |  |  |
| 110 | 15,1 | 4,57 | 571,25 | 18,3 | 5,34 | 667,5 |  |  |  |
| 125 | 17,1 | 5,89 | 736,25 | 20,8 | 6,9 | 862,5 |  |  |  |
| 140 | 19,2 | 7,41 | 926,25 | 23,3 | 8,49 | 1061,25 |  |  |  |
| 160 | 21,9 | 9,64 | 1205 | 26,6 | 11,1 | 1387,5 |  |  |  |
| 180 | 24,6 | 12,18 | 1522,5 | 29,9 | 14 | 1750 |  |  |  |
| 200 | 27,4 | 15,12 | 1890 | 33,2 | 17,3 | 2162,5 |  |  |  |
| 225 | 30,8 | 19,08 | 2385 | 37,4 | 21,9 | 2737,5 |  |  |  |
| 250 | 34,2 | 23,55 | 2943,75 | 41,5 | 27 | 3375 |  |  |  |
| 280 | 38,3 | 29,54 | 3692,5 | 46,5 | 33,9 | 4237,5 |  |  |  |
| 315 | 43,1 | 37,45 | 4681,25 | 52,3 | 42,8 | 5350 |  |  |  |
| 355 | 48,5 | 47,5 | 5937,5 | 59 | 54,4 | 6800 |  |  |  |
| 400 | 54,7 | 60,29 | 7536,25 | 66,4 | 69 | 8625 |  |  |  |
| 450 | 61,5 | 76,23 | 9528,75 | - | - | - |  |  |  |
| 500 | 68,3 | 93,48 | 11685 | - | - | - |  |  |  |

| для газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, мм. | SDR 21 (0,80МПа) |  |  | SDR 17,6 (0,95МПа) |  |  | SDR 17 (1,0МПа) |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 мм. | 4,3 | 1,19 | 160,65 | 5 | 1,42 | 191,7 | 5,4 | 1,48 | 199,8 |
| 110 мм. | 5,3 | 1,78 | 240,3 | 6,3 | 2,09 | 282,15 | 6,6 | 2,19 | 295,65 |
| 125 мм. | 6 | 2,29 | 309,15 | 7,1 | 2,69 | 363,15 | 7,4 | 2,81 | 379,35 |
| 140 мм. | 6,7 | 2,89 | 390,15 | 8 | 3,39 | 457,65 | 8 | 3,52 | 475,2 |
| 160 мм. | 7,7 | 3,77 | 508,95 | 9,1 | 4,41 | 595,35 | 9,5 | 4 | 540 |
| 180 мм. | 8,6 | 4 | 540 | 10 | 5,57 | 751,95 | 10,7 | 5,83 | 787,05 |
| 200 мм. | 9,6 | 5,88 | 793,8 | 11,4 | 6,92 | 934,2 | 11,9 | 7,18 | 969,3 |
| 225 мм. | 10,8 | 7,45 | 1005,75 | 12,8 | 8,74 | 1179,9 | 13,4 | 9 | 1215 |
| 250 мм. | 11,9 | 9,1 | 1228,5 | 14,2 | 10,8 | 1458 | 14,8 | 11,2 | 1512 |
| 280 мм. | 13,4 | 11,5 | 1552,5 | 15,9 | 13,5 | 1822,5 | 16 | 14 | 1890 |
| 315 мм. | 15 | 14,5 | 1957,5 | 17 | 17 | 2295 | 18,7 | 17,8 | 2403 |
| 355 мм. | 16 | 18 | 2430 | 20 | 21,6 | 2916 | 21,1 | 22,6 | 3051 |
| 400 мм. | 19 | 23,4 | 3159 | 22,7 | 27,5 | 3712,5 | 23,7 | 28,6 | 3861 |
| 450 мм. | 21,5 | 29,6 | 3996 | 25,5 | 34 | 4590 | 26,7 | 36 | 4860 |
| 500 мм. | 23,9 | 36,5 | 4927,5 | 28,3 | 42,9 | 5791,5 | 29,7 | 44,8 | 6048 |
| 560 мм. | 26,7 | 45,8 | 6183 | 31,7 | 53,7 | 7249,5 | 33 | 56,1 | 7573,5 |
| Диаметр труб мм. | SDR 13,6 (1,25МПа) |  |  | SDR 11 (1,60МПа) |  |  | SDR 9 (2,00МПа) |  |  |
|  | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 | 6,7 | 1,8 | 243 | 8 | 2,15 | 290,25 | 10,1 | 2,59 | 349,65 |
| 110 | 8,1 | 2,66 | 359,1 | 10 | 3,2 | 432 | 12,3 | 3,84 | 518,4 |
| 125 | 9 | 3,42 | 461,7 | 11,4 | 4,16 | 561,6 | 14 | 4,96 | 669,6 |
| 140 | 10,3 | 4,29 | 579,15 | 12,7 | 5,19 | 700,65 | 15,7 | 6,24 | 842,4 |
| 160 | 11,8 | 5,61 | 757,35 | 14,6 | 6,79 | 916,65 | 17 | 8 | 1080 |
| 180 | 13,3 | 7,1 | 958,5 | 16 | 8,59 | 1159,65 | 20 | 10,3 | 1390,5 |
| 200 | 14,7 | 8,75 | 1181,25 | 18,2 | 10,6 | 1431 | 22,4 | 12,7 | 1714,5 |
| 225 | 16 | 11,1 | 1498,5 | 20,5 | 13,4 | 1809 | 25,2 | 16 | 2160 |
| 250 | 18 | 13,7 | 1849,5 | 22,7 | 16,5 | 2227,5 | 27,9 | 19,8 | 2673 |
| 280 | 20,6 | 17 | 2295 | 25,4 | 20,7 | 2794,5 | 31,3 | 24,9 | 3361,5 |
| 315 | 23,2 | 21,7 | 2929,5 | 28,6 | 26,2 | 3537 | 35 | 31,5 | 4252,5 |
| 355 | 26,1 | 27,5 | 3712,5 | 32 | 33 | 4455 | 39 | 40 | 5400 |
| 400 | 29,4 | 34,9 | 4711,5 | 36 | 42,3 | 5710,5 | 44,7 | 50,7 | 6844,5 |
| 450 | 33,1 | 44,2 | 5967 | 40,9 | 53,6 | 7236 | 50,3 | 64,2 | 8667 |
| 500 | 36 | 54,7 | 7384,5 | 45,4 | 66 | 8910 | 55,8 | 79,2 | 10692 |
| 560 | 41,2 | 68,5 | 9247,5 | 50,8 | 82,8 | 11178 | 62,5 | - | - |
| 630 | 46,3 | 86,6 | 11691 | 57,2 | 104,8 | 14148 | 70,3 | - | - |

| техническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, мм. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| 90 | 4,3 | 1,19 | 83,30 | 5,1 | 1,42 | 99,40 | 8,2 | 2,15 | 150,50 |
| 110 | 4,2 | 1,44 | 100,80 | 6,3 | 2,09 | 146,30 | 10 | 3,2 | 224,00 |
| 132 | 5,4 | 2,35 | 164,50 | 8 | 3,4 | 238,00 | 12,7 | 5,19 | 363,30 |
| 160 | 6,2 | 3,08 | 215,60 | 9,1 | 4,41 | 308,70 | 14,6 | 6,79 | 475,30 |
| 200 | 7,7 | 4,77 | 333,90 | 11,4 | 6,92 | 484,40 | 14,7 | 8,75 | 612,50 |
| 225 | 8,6 | 5,98 | 418,60 | 12,8 | 8,74 | 611,80 | 20,5 | 13,4 | 938,00 |