|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **для водопроводов** | | | | | | | | | |
| **Диаметр труб, мм.** | **SDR 41 (0,40МПа)** | | | **SDR 33 (0,50МПа)** | | | **SDR 26 (0,63МПа)** | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | - | - | - | 2,8 | 0,79 | **99,25** | 3,5 | 0,982 | **122,75** |
| **110** | 2,7 | 0,946 | **118,25** | 3,4 | 1,18 | **147,5** | 4,2 | 1,44 | **180** |
| **125** | 3,1 | 1,24 | **155** | 3,9 | 1,52 | **190** | 4,8 | 1,87 | **233,75** |
| **140** | 3,5 | 1,55 | **193,75** | 4,3 | 1,90 | **237,5** | 5,4 | 2,35 | **293,75** |
| **160** | 4 | 2,01 | **251,25** | 4,9 | 2,45 | **306,25** | 6,2 | 3,08 | **385** |
| **180** | 4,4 | 2,5 | **312,5** | 5,5 | 3,10 | **387,5** | 6,9 | 3,85 | **481,25** |
| **200** | 4,9 | 3,09 | **386,25** | 6,2 | 3,88 | **485** | 7,7 | 4,77 | **596,25** |
| **225** | 5,5 | 3,91 | **488,75** | 6,9 | 4,83 | **603,75** | 8,6 | 5,98 | **747,5** |
| **250** | 6,2 | 4,89 | **611,25** | 7,7 | 5,99 | **748,75** | 9,6 | 7,43 | **928,75** |
| **280** | 6,9 | 6,09 | **761,25** | 8,6 | 7,49 | **936,25** | 10,7 | 9,29 | **1161,25** |
| **315** | 7,7 | 7,63 | **953,75** | 9,7 | 9,49 | **1186,25** | 12,1 | 11,8 | **1475** |
| **355** | 8,7 | 9,74 | **1217,5** | 10,9 | 11,98 | **1497,5** | 13,6 | 14,9 | **1862,5** |
| **400** | 9,8 | 12,3 | **1537,5** | 12,3 | 15,33 | **1916,25** | 15,3 | 18,9 | **2362,5** |
| **450** | 11 | 15,6 | **1950** | 13,8 | 19,29 | **2411,25** | 17,2 | 23,9 | **2987,5** |
| **500** | 12,3 | 19,3 | **2412,5** | 15,3 | 23,75 | **2968,75** | 19,1 | 29,5 | **3687,5** |
| **560** | 13,7 | 24,1 | **3012,5** | 17,2 | 29,84 | **3730** | 21,4 | 37,1 | **4637,5** |
| **630** | 15,4 | 30,5 | **3812,5** | 19,3 | 37,66 | **4707,5** | 24,1 | 47 | **5875** |
| **Диаметр труб мм.** | **SDR 21 (0,80МПа)** | | | **SDR 17,6 (0,95МПа)** | | | **SDR 17 (1,0МПа)** | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | 4,3 | 1,19 | **148,75** | 5,1 | 1,42 | **177,5** | 5,4 | 1,48 | **185** |
| **110** | 5,3 | 1,78 | **222,5** | 6,3 | 2,09 | **261,25** | 6,6 | 2,19 | **273,75** |
| **125** | 6 | 2,29 | **286,25** | 7,1 | 2,69 | **336,25** | 7,4 | 2,81 | **351,25** |
| **140** | 6,7 | 2,89 | **361,25** | 8 | 3,39 | **423,75** | 8,3 | 3,52 | **440** |
| **160** | 7,7 | 3,77 | **471,25** | 9,1 | 4,41 | **551,25** | 9,5 | 4,6 | **575** |
| **180** | 8,6 | 4,73 | **591,25** | 10,2 | 5,57 | **696,25** | 10,7 | 5,83 | **728,75** |
| **200** | 9,6 | 5,88 | **735** | 11,4 | 6,92 | **865** | 11,9 | 7,18 | **897,5** |
| **225** | 10,8 | 7,45 | **931,25** | 12,8 | 8,74 | **1092,5** | 13,4 | 9,12 | **1140** |
| **250** | 11,9 | 9,1 | **1137,5** | 14,2 | 10,8 | **1350** | 14,8 | 11,2 | **1400** |
| **280** | 13,4 | 11,5 | **1437,5** | 15,9 | 13,5 | **1687,5** | 16,6 | 14 | **1750** |
| **315** | 15 | 14,5 | **1812,5** | 17,9 | 17,1 | **2137,5** | 18,7 | 17,8 | **2225** |
| **355** | 16,9 | 18,4 | **2300** | 20,1 | 21,6 | **2700** | 21,1 | 22,6 | **2825** |
| **400** | 19,1 | 23,4 | **2925** | 22,7 | 27,5 | **3437,5** | 23,7 | 28,6 | **3575** |
| **450** | 21,5 | 29,6 | **3700** | 25,5 | 34,8 | **4350** | 26,7 | 36,3 | **4537,5** |
| **500** | 23,9 | 36,5 | **4562,5** | 28,3 | 42,9 | **5362,5** | 29,7 | 44,8 | **5600** |
| **560** | 26,7 | 45,8 | **5725** | 31,7 | 53,7 | **6712,5** | 33,2 | 56,1 | **7012,5** |
| **630** | 30 | 57,8 | **7225** | 35,7 | 68,1 | **8512,5** | 37,4 | 71,2 | **8900** |
| **Диаметр труб мм.** | **SDR 13,6 (1,25МПа)** | | | **SDR 11 (1,60МПа)** | | | **SDR 9 (2,00МПа)** | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | 6,7 | 1,8 | **225** | 8,2 | 2,15 | **268,75** | 10,1 | 2,59 | **323,75** |
| **110** | 8,1 | 2,66 | **332,5** | 10 | 3,2 | **400** | 12,3 | 3,84 | **480** |
| **125** | 9,2 | 3,42 | **427,5** | 11,4 | 4,16 | **520** | 14 | 4,96 | **620** |
| **140** | 10,3 | 4,29 | **536,25** | 12,7 | 5,19 | **648,75** | 15,7 | 6,24 | **780** |
| **160** | 11,8 | 5,61 | **701,25** | 14,6 | 6,79 | **848,75** | 17,9 | 8,13 | **1016,25** |
| **180** | 13,3 | 7,1 | **887,5** | 16,4 | 8,59 | **1073,75** | 20,1 | 10,3 | **1287,5** |
| **200** | 14,7 | 8,75 | **1093,75** | 18,2 | 10,6 | **1325** | 22,4 | 12,7 | **1587,5** |
| **225** | 16,6 | 11,1 | **1387,5** | 20,5 | 13,4 | **1675** | 25,2 | 16,1 | **2012,5** |
| **250** | 18,4 | 13,7 | **1712,5** | 22,7 | 16,5 | **2062,5** | 27,9 | 19,8 | **2475** |
| **280** | 20,6 | 17,1 | **2137,5** | 25,4 | 20,7 | **2587,5** | 31,3 | 24,9 | **3112,5** |
| **315** | 23,2 | 21,7 | **2712,5** | 28,6 | 26,2 | **3275** | 35,2 | 31,5 | **3937,5** |
| **355** | 26,1 | 27,5 | **3437,5** | 32,2 | 33,3 | **4162,5** | 39,7 | 40 | **5000** |
| **400** | 29,4 | 34,9 | **4362,5** | 36,3 | 42,3 | **5287,5** | 44,7 | 50,7 | **6337,5** |
| **450** | 33,1 | 44,2 | **5525** | 40,9 | 53,6 | **6700** | 50,3 | 64,2 | **8025** |
| **500** | 36,8 | 54,7 | **6837,5** | 45,4 | 66,1 | **8262,5** | 55,8 | 79,2 | **9900** |
| **560** | 41,2 | 68,5 | **8562,5** | 50,8 | 82,8 | **10350** | 62,5 | - | **-** |
| **630** | 46,3 | 86,6 | **10825** | 57,2 | 104,8 | **13100** | 70,3 | - | **-** |
| **Диаметр труб мм.** | **SDR 7,4 (2,25МПа)** | | | **SDR 6 (2,50МПа)** | | | D:\SysDocs\Рабочий стол\pe-pipes-water.png | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | 12,3 | 3,05 | **381,25** | 15 | 3,58 | **447,5** |
| **110** | 15,1 | 4,57 | **571,25** | 18,3 | 5,34 | **667,5** |
| **125** | 17,1 | 5,89 | **736,25** | 20,8 | 6,9 | **862,5** |
| **140** | 19,2 | 7,41 | **926,25** | 23,3 | 8,49 | **1061,25** |
| **160** | 21,9 | 9,64 | **1205** | 26,6 | 11,1 | **1387,5** |
| **180** | 24,6 | 12,18 | **1522,5** | 29,9 | 14 | **1750** |
| **200** | 27,4 | 15,12 | **1890** | 33,2 | 17,3 | **2162,5** |
| **225** | 30,8 | 19,08 | **2385** | 37,4 | 21,9 | **2737,5** |
| **250** | 34,2 | 23,55 | **2943,75** | 41,5 | 27 | **3375** |
| **280** | 38,3 | 29,54 | **3692,5** | 46,5 | 33,9 | **4237,5** |
| **315** | 43,1 | 37,45 | **4681,25** | 52,3 | 42,8 | **5350** |
| **355** | 48,5 | 47,5 | **5937,5** | 59 | 54,4 | **6800** |
| **400** | 54,7 | 60,29 | **7536,25** | 66,4 | 69 | **8625** |
| **450** | 61,5 | 76,23 | **9528,75** | - | - | **-** |
| **500** | 68,3 | 93,48 | **11685** | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **для газопровода** | | | | | | | | | |
| **Диаметр труб, мм.** | **SDR 21 (0,80МПа)** | | | **SDR 17,6 (0,95МПа)** | | | **SDR 17 (1,0МПа)** | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90 мм.** | 4,3 | 1,19 | **160,65** | 5 | 1,42 | **191,7** | 5,4 | 1,48 | **199,8** |
| **110 мм.** | 5,3 | 1,78 | **240,3** | 6,3 | 2,09 | **282,15** | 6,6 | 2,19 | **295,65** |
| **125 мм.** | 6 | 2,29 | **309,15** | 7,1 | 2,69 | **363,15** | 7,4 | 2,81 | **379,35** |
| **140 мм.** | 6,7 | 2,89 | **390,15** | 8 | 3,39 | **457,65** | 8 | 3,52 | **475,2** |
| **160 мм.** | 7,7 | 3,77 | **508,95** | 9,1 | 4,41 | **595,35** | 9,5 | 4 | **540** |
| **180 мм.** | 8,6 | 4 | **540** | 10 | 5,57 | **751,95** | 10,7 | 5,83 | **787,05** |
| **200 мм.** | 9,6 | 5,88 | **793,8** | 11,4 | 6,92 | **934,2** | 11,9 | 7,18 | **969,3** |
| **225 мм.** | 10,8 | 7,45 | **1005,75** | 12,8 | 8,74 | **1179,9** | 13,4 | 9 | **1215** |
| **250 мм.** | 11,9 | 9,1 | **1228,5** | 14,2 | 10,8 | **1458** | 14,8 | 11,2 | **1512** |
| **280 мм.** | 13,4 | 11,5 | **1552,5** | 15,9 | 13,5 | **1822,5** | 16 | 14 | **1890** |
| **315 мм.** | 15 | 14,5 | **1957,5** | 17 | 17 | **2295** | 18,7 | 17,8 | **2403** |
| **355 мм.** | 16 | 18 | **2430** | 20 | 21,6 | **2916** | 21,1 | 22,6 | **3051** |
| **400 мм.** | 19 | 23,4 | **3159** | 22,7 | 27,5 | **3712,5** | 23,7 | 28,6 | **3861** |
| **450 мм.** | 21,5 | 29,6 | **3996** | 25,5 | 34 | **4590** | 26,7 | 36 | **4860** |
| **500 мм.** | 23,9 | 36,5 | **4927,5** | 28,3 | 42,9 | **5791,5** | 29,7 | 44,8 | **6048** |
| **560 мм.** | 26,7 | 45,8 | **6183** | 31,7 | 53,7 | **7249,5** | 33 | 56,1 | **7573,5** |
| **Диаметр труб мм.** | **SDR 13,6 (1,25МПа)** | | | **SDR 11 (1,60МПа)** | | | **SDR 9 (2,00МПа)** | | |
| Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | 6,7 | 1,8 | **243** | 8 | 2,15 | **290,25** | 10,1 | 2,59 | **349,65** |
| **110** | 8,1 | 2,66 | **359,1** | 10 | 3,2 | **432** | 12,3 | 3,84 | **518,4** |
| **125** | 9 | 3,42 | **461,7** | 11,4 | 4,16 | **561,6** | 14 | 4,96 | **669,6** |
| **140** | 10,3 | 4,29 | **579,15** | 12,7 | 5,19 | **700,65** | 15,7 | 6,24 | **842,4** |
| **160** | 11,8 | 5,61 | **757,35** | 14,6 | 6,79 | **916,65** | 17 | 8 | **1080** |
| **180** | 13,3 | 7,1 | **958,5** | 16 | 8,59 | **1159,65** | 20 | 10,3 | **1390,5** |
| **200** | 14,7 | 8,75 | **1181,25** | 18,2 | 10,6 | **1431** | 22,4 | 12,7 | **1714,5** |
| **225** | 16 | 11,1 | **1498,5** | 20,5 | 13,4 | **1809** | 25,2 | 16 | **2160** |
| **250** | 18 | 13,7 | **1849,5** | 22,7 | 16,5 | **2227,5** | 27,9 | 19,8 | **2673** |
| **280** | 20,6 | 17 | **2295** | 25,4 | 20,7 | **2794,5** | 31,3 | 24,9 | **3361,5** |
| **315** | 23,2 | 21,7 | **2929,5** | 28,6 | 26,2 | **3537** | 35 | 31,5 | **4252,5** |
| **355** | 26,1 | 27,5 | **3712,5** | 32 | 33 | **4455** | 39 | 40 | **5400** |
| **400** | 29,4 | 34,9 | **4711,5** | 36 | 42,3 | **5710,5** | 44,7 | 50,7 | **6844,5** |
| **450** | 33,1 | 44,2 | **5967** | 40,9 | 53,6 | **7236** | 50,3 | 64,2 | **8667** |
| **500** | 36 | 54,7 | **7384,5** | 45,4 | 66 | **8910** | 55,8 | 79,2 | **10692** |
| **560** | 41,2 | 68,5 | **9247,5** | 50,8 | 82,8 | **11178** | 62,5 | - | - |
| **630** | 46,3 | 86,6 | **11691** | 57,2 | 104,8 | **14148** | 70,3 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **техническая** | | | | | | | | | |
| **Диаметр**  **труб, мм.** | Стенка, мм. | Вес  1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. |
| **90** | 4,3 | 1,19 | **83,30** | 5,1 | 1,42 | **99,40** | 8,2 | 2,15 | **150,50** |
| **110** | 4,2 | 1,44 | **100,80** | 6,3 | 2,09 | **146,30** | 10 | 3,2 | **224,00** |
| **132** | 5,4 | 2,35 | **164,50** | 8 | 3,4 | **238,00** | 12,7 | 5,19 | **363,30** |
| **160** | 6,2 | 3,08 | **215,60** | 9,1 | 4,41 | **308,70** | 14,6 | 6,79 | **475,30** |
| **200** | 7,7 | 4,77 | **333,90** | 11,4 | 6,92 | **484,40** | 14,7 | 8,75 | **612,50** |
| **225** | 8,6 | 5,98 | **418,60** | 12,8 | 8,74 | **611,80** | 20,5 | 13,4 | **938,00** |